## 2. táblázat

## Az oldószer hatása 1-fenil-1-pentin sztereoszelektív hidrogénezési reakciójára

| Katalizátora | Oldószer | dL [nm] | R [cm3 H2 /min g Pd] Pd] | TOF [s-1] | # Konverzióa [%] | Scisz [%] | Stransz [%] | Yb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pd-M1c | # THF | 3.72 | 38114 | 7.68 | 61 | 86 | 3 | 0.966 |
| Pd-M1c | toluol | 3.97 | 29264 | 5.89 | 67 | 85 | 4 | 0.955 |
| Pd-M1c | hexán | 1.86 | 11375 | 2.29 | 47 | 80 | 4 | 0.952 |
| Pd-M2d | THF | 3.72 | 15718 | 4.75 | 72 | 86 | 3 | 0.966 |
| Pd-M2d | toluol | 3.97 | 14283 | 4.31 | 71 | 85 | 4 | 0.955 |
| Pd-M2d | hexán | 1.86 | 3581 | 1.08 | 41 | 81 | 4 | 0.953 |

# a  reakcióidő: 60 min

b Y = Scisz / S(cisz+ transz)

c  S:Pd = 10000

d  S:Pd = 5000